
Elaboration et caractérisations de nanoblends à base de polyoléfines. **
Présenté par : 
Mme KADI Souad*
Laboratoire des Matériaux Polymères
Faculté de Chimie –USTHB
Résumé

L’objectif de cette thèse est l’élaboration et la caractérisation de nanoblends à base de poly (méthacrylate d’éthyle) et d’acétate butyrate de cellulose (PEMA/CAB) de différentes compositions en CAB (30, 50, 70) et en bentonite de Maghnia organiquement modifiée avec le chlorure d’hexadecyl triméthyle ammonium (OMMT). Ces nanomatériaux ont été préparés via le mélange en solution utilisant le tétrahydrofurane (THF) comme solvant.

Dans un premier lieu nous avons élaboré une série de nanocomposites binaires à base du copolymère poly (méthacrylate d’éthyle-co-acrylonitrile) (PEMAN20) et la bentonite organophile (OMMT), le but est l’étude de la morphologie et les propriétés thermiques de ces systèmes binaires (PEMN20/OMMT). A titre de comparaison, nous avons utilisé deux méthodes d’élaboration : le mélange en solution et la polymérisation in situ.
Les matériaux ainsi élaborés ont été caractérisés par différentes techniques. La spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourrier (FTIR) a mis en évidence la présence de la bentonite organophile au sein de la matrice polymère. La diffraction des rayons-X (DRX) et la microscopie électronique à transmission (TEM) ont montré qu’en fonction de la voie d’élaboration et du taux en OMMT, différentes structures mixtes intercalées et partiellement exfoliées sont obtenues. L’analyse thermogravimétrique (ATG) sous une atmosphère inerte a permis de suivre la dégradation thermique de ces nanomatériaux. L’effet de l’addition de la nano-charge organophile sur la température de transition vitreuse a été analysé par calorimétrie différentielle à balayage (DSC).

Une autre façon d’obtenir des matériaux binaires avec des propriétés meilleures est le mélange de polymères ou blends. Dans ce contexte, nous avons élaboré dans un deuxième lieu des blends poly (méthacrylate d’éthyle)/Acétate butyrate de cellulose (PEMA/CAB) par mélange en solution. L’objectif est l’étude de la morphologie et le comportement thermique de ces matériaux binaires. Les blends (PEMA/CAB) peuvent remplacés ceux à base du poly (méthacrylate de butyle) (PBMA) déjà utilisés dans la préparation des Stents biomédicales.
Dans un dernier lieu et dans le but d’améliorer les propriétés des blends PEMA/CAB, nous avons préparé des nanoblends ternaires à base des systèmes (PEMA/CAB) et de l’OMMT en utilisant la méthode du mélange en solution.

La morphologie et la stabilité thermique des nanoblends sont étudiées par la microscopie électronique à transmission (TEM) et l’ATG respectivement. Les résultats de cette étude montrent une amélioration du comportement thermique des blends PEMA/CAB en présence de l’OMMT. Des nanoblends de structure intercalée sont obtenus avec le système à 4% en OMMT.
*   Thèse de doctorat
** Directeur de Thèse : Mr DJADOUN Saïd, Professeur à la faculté de chimie - USTHB

